## Slide 1
Март 2012 г.
Применение электродного боя, образующегося при производстве алюминия, в качестве минерализатора в цементной промышленности

## Slide 2
Цель проекта
Внедрить крупномасштабное использование фторуглеродсодержащего минерализатора с алюминиевых заводов в производстве цементного клинкера.
Применение фторуглеродсодержащего минерализатора в цементной промышленности
Снижение себестоимости выпускаемой продукции за счет:
полной или частичной замены плавикового шпата;
повышения производительности печей обжига;
снижения удельного расхода топлива на обжиг шлама;
вовлечения в переработку трудноспекаемого сырья;
загрубление гранулометрического состава сырьевого шлама.
Инвестиционная привлекательность проекта для цементных заводов

## Slide 3
3
3
Состав фторсодержащего минерализатора
Химический состав, % вес. |  |  | Молекулярный состав, % вес. |  |  | 
№пп | Наименование элемента | Содержание элемента (среднее) | № пп | Наименование соединения | Формула | Содержание соединения, (среднее)
1 | F | 19,1 | 1 | Криолит | Na3AlF6 | 11,05
2 | Al | 11,6 | 2 | Хиолит | Na5Al3F14 | 21,81
3 | Na+ К | 10,3+ 0,4 | 3 | Оксид алюминия | Al2O3 | 12,00
4 | Ca | 0,85 | 4 | Фторид кальция | CaF2 | 1,66
5 | Mg | 0,2 | 5 | Фторид магния | MgF2 | 0,33
6 | C | 45,0 | 6 | Углерод | C | 45,0
7 | Fe | 1,4 | 7 | Оксид железа | Fe2O3 | 2,00
8 | Si | 0,25 | 8 | Оксид кремния | SiO2 | 0,54
9 | S | 0,9 | 9 | Сульфат натрия | Na2SO4 | 4,00
10 | Итого | 90,0 | 10 | Прочие |  | 1,61
Примечание 1. Гранулометрический состав : 85 % вес. составляет фракция - 0,2 мм. Содержание класса 0,2 - 1,0 мм не более 15 % вес.
2. Влажность минерализатора: не более 20 % вес. летом;
- не более 8 % вес. зимой.

## Slide 4
Физико-химические основы спекания сырьевого шлама с минерализатором алюминиевого производства
Добавка минерализатора обеспечила:
- смещение декарбонизации известняка и образования жидкой фазы в область более низких температур на ~25÷35°С;
- уменьшение энергозатрат на разложение известняка ~6,9% (из сравнения площади эндоэффектов термической диссоциации CaCO3:
ΔН Индив. шлам = - 331,9 Дж/г;
ΔН Индив. шлам + минерализатор = - 309,1 Дж/г;)
Индивидуальный сырьевой шлам
Шлам + минерализатор, 0,1 % фтора

## Slide 5
Физико-химические основы спекания сырьевого шлама с минерализатором алюминиевого производства
1. Горение углерода электродного боя совпадает по времени и по температуре с термической диссоциацией карбоната кальция.
2. Теплотворная способность электродного боя, обусловленная выгоранием углерода, составляет 14,97 мДж/кг.
3. При минимальной добавке электродного боя в сырьевой шлам 6,7 кг/т шлама в пересчете на сухое в-во (0,1 % фтора в сырьевом шламе), дополнительное тепловыделение от сгорания углерода составит 6,7 кг  14,97 мДж/кг = 100,3 мДж.
4. Это количество тепла эквивалентно тепловыделению при сжигании 100,3 : 29,3 = 3,4 кг условного топлива, где 29,3 мДж/кг – теплотворная способность условного топлива.

## Slide 6
Физико-химические основы спекания сырьевого шлама с минерализатором алюминиевого производства
Степень диссоциации CaCO3, %
Температура, °С
Температурная зависимость степени декарбонизации CaCO3 при обжиге: индивид. сырьевого шлама;
сырьевой шлам + Б.Э. 0,10 % в пересчете на фтор
Chart: 
| 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 910
Столбец1 | 0.9 | 4.6 | 10.4 | 22.3 | 34.4 | 50.5 | 78.1 | 96.9 | 100
Столбец2 | 4 | 9.8 | 19.1 | 33.2 | 47.6 | 64.2 | 85 | 96.9 | 100

## Slide 7
Поведение основных компонентов фторуглеродсодержащего минерализатора при спекании сырьевого шлама
№ | Взаимодействие | Температурный интервал, град. С
1 | 3Na5Al3F14 = 5Na3AlF6 + 4AlF3 | 725
2 | 3Na3AlF6 = 6NaF + 3NaAlF4 | 850-950
3 | C + O2 = CO2 + Q | 450-900
4 | 2AlF3 + 3CaO = 3CaF2 + Al2O3 | 750-1000
5 | 2NaAlF4 + 3CaO = 3CaF2 + Al2O3 + 2NaF | 750-1000
6 | 2NaF + К2O + 2CaF2 = 2КCaF3 + Na2O | 1000-1200
7 | CaO+11Al2O3+7CaF2 = CaO·11Al2O3·7CaF2 | 1000-1150
8 | Al2O3 + 3CaO = 3CaO·Al2O3 | 1000-1250

## Slide 8
Chart: 
| 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450
Значения Y | 35.06 | 35.1 | 17.8 | 10.77 | 4.71 | 0.57
Столбец1 | 38.45 | 31.6 | 16.9 | 9.8 | 4.33 | 0.5
Столбец2 | 30.63 | 28 | 14.16 | 6.86 | 2.29 | 0
Спекание сырьевого шлама с различными минерализаторами (по данным ОАО «Осколцемент»)
Содержание CaO св., %
Температура, °С
Индивидуальный сырьевой шлам
Сырьевой шлам с CaF2, 0,1 % фтора
Сырьевой шлам с Боем эл-ным, 0,1 % фтора
Минерализатор | C3S | C2S | C3A | C4AF | CaOсв.
Без минерализатора | 63,8 | 15,4 | 11,1 | 9,5 | 0,2
СaF2, 0,1 % F | 61,8 | 16,1 | 12,3 | 9,3 | 0,5
Бой электродный, 0,1 % F | 64,7 | 14,4 | 10,4 | 10,5 | 0
Состав смесей, обожженных при 1450°С

## Slide 9
Заключение БелГТУ по эффективности электродного боя
В присутствии добавки электродного боя ускоряются процессы взаимо-действия CaO и SiO2 с образованием клинкерных фаз. Значительный минерализующий эффект с заметным увеличением количества алита наблюдается уже при 1200°С. Электродный бой способствует усвоению крупнозернистого кварца и образованию мелкокристаллической структуры силикатных фаз. Клинкер обладает повышенной пористостью и лучшей размалываемостью. Гидравлическая активность синтезированных клинкеров при оптимальной добавке электродного боя соответствует марке 500

## Slide 10
Сертификация фторуглеродсодержащего минерализатора – боя электродного

## Slide 11
Охраноспособность проекта
ООО Торговый дом «Байкальский алюминий» запатентовал технологию использования минерализатора (Боя электродного) в цементной промышленности.

## Slide 12
12
Подготовка Боя электродного на алюминиевых заводах
Проект извлечения отходов из рекультивированного шламового поля №2 ОАО «РУСАЛ-Братск»

## Slide 13
Извлечение Боя электродного на алюминиевом заводе

## Slide 14
Извлечение Боя электродного на алюминиевом заводе