Лаборатория для отделения золота от серебра.

"Для отделения золота от серебра пользуются свойством серной кислоты вполне растворять серебро и совершенно не действовать на золото; но прежде, чем подвергнуть слитки серебристого золота и золотистого серебра обработке кислотою, их сплавляют вместе, в отражательных печах, в пропорции на 1 пуд золота от 2 1/2 до 3 пуд серебра, так как сплав серебра и золота в данной пропорции растворяется наилучшим образом.
Расплавленный металл, носящий название квартованного, выливается тонкою струею в холодную воду, вследствие чего он получает вид мелких зерен. 
Квартованный металл заправляется в большие чугунные котлы, плотно закрываемые крышками, обливается крепкою серною кислотою и кипятится. По истечении нескольких часов получается довольно густой раствор серно-кислого серебра и порошок золота, почти свободного от серебра. 
Окончательная очистка золотого порошка производится вторичным кипячением его в серной кислоте в котлах меньшего размера. 
Раствор сернокислого серебра переливается в обложенные внутри свинцом ящики, где его разбавляют водою и нагревают, пропуская чрез него водяной пар или подогревая топкою. Раствор, еще горячий, переливается в ящики, помещенные ниже, в которых находится медь, расплющенная в тонкие полосы. 
От действия меди раствор серебра разлагается, причем получается металлическое серебро в виде порошка и раствор медного купороса, который поступает в особенное заведение для кристаллизации. 
Порошкообразные золото и серебро, после промывки водою, сплавляются в отражательных печах и отливаются в слитки."
(Музовский А. Лаборатория для отделения золота от серебра на Петербургском монетном дворе // Зодчий. - СПб., 1874. - № 10. - С. 116-117.)

